## Slide 1: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАТИНОВОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Н.А. Лаврик, Н.М. Литвинова, Т.Н. Александрова,
В.Ф. Степанова, А.В. Лаврик
Институт горного дела ДВО РАН,
Санкт-Петербургский горный университет
Хабаровск -2018

## Slide 2: СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ: россыпной платины – Кондёр; Fe-марганцевого – Поперечное; Au-меднопорфирового - Малмыж.

## Slide 3: Месторождение россыпной платины КОНДЁР (концентрически-зональный щёлочно-ультрабазитовый массив, Алданский щит)
Главный минерал - иридистая изоферроплатина, примеси - Pb, Cu и платиноиды. В россыпи выявлено более 50 минералов платиноидов, золота и серебра. Сложные сульфиды, арсениды, сульфоарсениды, висмутиды и антимониды, станниды. Некоторые из минералов - новые и редко встречающиеся: бортниковит Pd4Cu3Zn, кондерит Cu3Pb(Rh,Pt,Ir)8S16, самородные Ru, RuOs. Включения (10-25 мкм) разнообразных минералов платиноидов образуют обычно скопления и корочки во внешней части изоферроплатины, реже самостоятельные отдельные кристаллы. Распределение платиноидов: PtIrOsRh Pd Ru
Характерна также золотая минерализация: золото-медная с Pd и Pt (в различных вариациях); золото-серебряная (золото – электрум – кюстелит). В зернах золота встречаются включения (10-25 мкм) минералов платиноидов. Нередко золото образует кристаллическую сыпь и плёнки на кубических кристаллах изоферроплатины.
Отмечаются самородные Au, Ag, Cu, Sn, Pb, Ni, Fe, Sb, Bi .
Основные минералы тяжелой фракции: пироксен, магнетит, титаномагнетит, лимонит, хромит, оливин; встречаются: апатит, альмандин и пироп, амфибол, турмалин, циркон, пирит, марказит, галенит, халькопирит, рутил, ильменит, сфен, хромдиопсид, шпинель.

## Slide 4
Состав:
Вес. % Атом. %
Pt - 78.73 Pt – 25.23
Fe – 7.15 Fe – 8.00
Cu – 0.74 Cu – 0.73
O – 2.76 O – 10.79
C – 10.62 C – 55.26

## Slide 5: Схема расположения Южно-Хинганского рудного узла и Fe-Mn месторождения Поперечного

## Slide 6
Зёрна платины (0.4-0.5 мм) имеют светло-серый цвет, угловато-комковатые формы; деформированные кубические кристаллы и сростки, пластинчатые выделения; характерна высокая магнитная восприимчивость. Преобладает изоферроплатина (Pt3Fe) с вариативным содержанием примесей Cu, Pd, Sn, Ni, Co, Cr, V.
В платине - включения кристаллов (2-20 мкм) сульфоарсенидов платиноидов сложного и переменного состава типа холингвортита (hollingworthite) (Rh,Ir,Pt,Ru,Fe)AsS - платарсита PtAsS - ирарсита (Ir,Rh,Os)AsS; отмечаются лаурит- эрлихманит Ru(Os)S2, рутениридосмин (Os,Ir,Ru), тетраферроплатина.
Содержание платиноидов: PtRhIrRuOsPd.
Весовые знаки золота 0.025-0.5 мм вариативного состава золото-электрум с примесями - Cu, Pd, Fe, Pb, Cd .
В парагенетической ассоциации - кварц, пироксен, актинолит, сидерит, гипс, альмандин, оксиды и карбонаты железа и марганца, полевые шпаты.
По предварительным пересчётам железомарганцевые руды месторождения Поперечного могут содержать: платины - от 0,22 до 3,6 г/т, золота - от 0,45 до 0,79 г/т

## Slide 7: Изоферроплатина из гематит-браунитовых руд Поперечного. Включения кристаллов (3-10 мкм) холлингвортита (Rh,Pt,Ir,Ru)AsS - ирарсита (Ir,Ru,Rh,Pt)AsS, тетраферроплатины PtFe, иридосмина.

## Slide 9: Зёрна изоферроплатины из магнетитового типа руд железомарганцевого месторождения Поперечное. Примеси Pd, Cu, Sn, Ni.

## Slide 10: Зёрна золота сложной формы и состава из руд и вмещающих пород железо-марганцевого месторождения Поперечное. Отмечаются: золото, электрум, кюстелит. Примеси Cu, Cd, Pb, Sn, Fe (вариативны).

## Slide 11: Схема расположения участков золото-меднопорфирового месторождения Малмыж, балансовые запасы и содержание металлов (по данным EMX Royalty Corporation, 2017)

## Slide 12
Среднее содержание металлов оценивается: Cu – 0,34 %; Au – 0,19 г/т; для уч. Свобода - Cu 0,41 %; Au 0,31 г/т;
Первичная рудная минерализация: гнёзда, вкрапленность и прожилки магнетита, пирита, халькопирита. В подчиненном количестве - борнит, халькозин, сфалерит, пирротин, галенит, очень редко молибденит, блёклые руды. Самородное золото с примесью Ag и Cu отмечается в виде очень мелких выделений (3-5 мкм) в халькопирите, магнетите, пирите и самостоятельных выделений до 1 мм. Серебро установлено как примесь в борните, халькозине и в виде соединений с Au, Te, Se, S. Обнаружены минералы Pd.
Впервые выделены видимые весовые зёрна платины, золота, кадмистого серебра и алмазов.
Платина - 2 зерна (0,06 мг) удлинённой уплощённой формы, похожие на сглаженные кристаллы, светло-серого цвета, с матовой поверхностью. Примесь Fe до 5 %. Единично в гнездах отмечается пирротин и бадделеит. Одно зерно (0,1 мм) железо-платино-циркониевого сплава, примерного состава FePt3Zr6 в виде уплощённого кубооктаэдра отличается светлым, почти белым цветом с металлическим блеском.
Содержание платиноидов в окисленных рудах месторождения Малмыж можно охарактеризовать рядом Pt ≈ Pd.
В парагенетической ассоциации с платиной отмечаются самородные Cu, Zn и Al, циркон, арсенопирит, ярозит, гематит, ковеллин, борнит, халькозин, дигенит, а также азурит и малахит.

## Slide 13: Кристаллы (0,1-0,2 мм) железистой платины (а) и природного железо-платиноциркониевого сплава примерного состава FePt3Zr6 (б) из окисленных руд участка Свобода золото-меднопорфирового месторождения Малмыж

## Slide 14
Весовые знаки золота (0,1-0,7 мм) сложной формы, структуры и состава. Преобладает электрум с содержанием Ag до 17-26 % масс. Отмечаются вростки аргентита (до 50 мкм), галенита, кадмистого серебра.
Примеси Pb, Cd (вариативны).

## Slide 15
Кристаллики алмазов зеленоватого цвета, размером от 20 мкм до 0,4 мм, выделенные из окисленных руд уч. Свобода Au-Cu- порфирового месторождения Малмыж.
Могут содержать налёты тенардита, Au, включения азота, алюминия, Na.
Происхождение проблематично.

## Slide 16: ВЫВОДЫ
Платиновая минерализация месторождения Кондёр (Pt 2 г/м куб.) – это иридистая изоферроплатина с примесями Cu и Pb; включения минералов лёгких и тяжёлых платиноидов, золота и серебра (свыше 50 редких минералов драгоценных металлов). Ряд PGE: PtIrOsRhPdRu.
Железомарганцевое месторождение Поперечное - содержит Pt3Fe с примесями Cu, Pd, Sn, Ni Co, Cr, V; включения кристаллов сульфидов, сульфоарсенидов Rh, Ir, Ru, Os. Pd - примесь в золоте и платине. Pt~0,2-3,6 г/т Au~0,45-0,79 г/т. Ряд : PtRhIrRuOsPd.
Платиноносность месторождения Малмыж изучена слабо: выявлены минералы Pd; в окисленных рудах уч. Свобода - железистая платина и интерметаллид FePt3Zr6. Содержание платиноидов: Pt ≈ Pd.
Источники платины во всех изученных месторождениях высокотемпературные глубинные.
Месторождения - Поперечное и Малмыж - имеют хорошие перспективы в качестве альтернативных источников платины при комплексной переработке.

## Slide 17
БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!